山东伟润工业制造有限责任公司油缸管规格表

油缸管简介

油缸管主要加工工艺有绗磨、滚压等。

绗磨管是一种通过冷拔或热轧处理后的高精密度的钢管材料。由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等特点，所以主要用来生产气动或液压等元件，如气缸或油缸，可以是无缝管。绗磨管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。

经滚压加工的钢管，由于表面层留有残余压应力，有助于表面微小裂纹的封闭，阻碍侵蚀作用的扩展。从而提高表面抗腐蚀能力，并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大，因而提高绗磨管疲劳强度。通过滚压成型，滚压表面形成一层冷作硬化层，减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形，从而提高了绗磨管内壁的耐磨性，同时避免了因磨削引起的烧伤。滚压后，表面粗糙度值的减小，可提高配合性质。

滚压加工是一种无切屑加工，在常温下利用金属的塑性变形，使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的，是磨削无法做到的。无论用何种加工方法加工，在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕，出现交错起伏的峰谷现象，

滚压加工原理：它是一种压力光整加工，是利用金属在常温状态的冷塑性特点，利用滚压工具对工件表面施加一定的压力，使工件表层金属产生塑性流动，填入到原始残留的低凹波谷中，而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形，使表层组织冷硬化和晶粒变细，形成致密的纤维状，并形成残余应力层，硬度和强度提高，从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。

滚压油缸管几大优点：

1、提高表面粗糙度，粗糙度基本能达到Ra≤0.08&micro;ｍ左右。

2、修正圆度，椭圆度可≤0.01ｍｍ。

3、提高表面硬度，使受力变形消除，硬度提高HV≥4°

4、加工后有残余应力层,疲劳强度提高30%。

5、提高配合质量，减少磨损，延长零件使用寿命，但零件的加工费用反而降低。

本公司所产油缸管的主要规格如下：

| 内径 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 内径 | 外径 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 5 | 90 | 104 | 7 | 150 | 175 | 12.5 |
| 40 | 55 | 7.5 | 90 | 108 | 9 | 150 | 180 | 15 |
| 45 | 60 | 7.5 | 90 | 114 | 12 | 160 | 180 | 10 |
| 50 | 60 | 5 | 100 | 114 | 7 | 160 | 184 | 12 |
| 50 | 63 | 6.5 | 100 | 121 | 10.5 | 160 | 190 | 15 |
| 50 | 65 | 7.5 | 100 | 127 | 13.5 | 160 | 194 | 17 |
| 50 | 70 | 10 | 110 | 126 | 8 | 180 | 203 | 11.5 |
| 55 | 70 | 7.5 | 110 | 133 | 11.5 | 180 | 210 | 15 |
| 56 | 66 | 5 | 110 | 140 | 15 | 180 | 214 | 17 |
| 63 | 73 | 5 | 120 | 140 | 10 | 180 | 219 | 19.5 |
| 63 | 76 | 6.5 | 120 | 146 | 13 | 200 | 230 | 15 |
| 63 | 80 | 8.5 | 125 | 140 | 7.5 | 200 | 245 | 22.5 |
| 63 | 83 | 10 | 125 | 146 | 10.5 | 220 | 273 | 26.5 |
| 65 | 80 | 7.5 | 125 | 152 | 13.5 | 250 | 280 | 15 |
| 70 | 80 | 5 | 125 | 159 | 17 | 250 | 299 | 24.5 |
| 70 | 83 | 6.5 | 130 | 159 | 14.5 | 280 | 325 | 22.5 |
| 70 | 86 | 8 | 135 | 159 | 12 | 280 | 351 | 35.5 |
| 70 | 90 | 10 | 140 | 159 | 9.5 | 300 | 351 | 25.5 |
| 80 | 93 | 6.5 | 140 | 166 | 13 |  |  |  |
| 80 | 95 | 7.5 | 140 | 168 | 14 |  |  |  |
| 80 | 100 | 10 | 140 | 178 | 19 |  |  |  |
| 80 | 102 | 11 | 150 | 168 | 9 |  |  |  |
| 80 | 108 | 14 | 150 | 170 | 10 |  |  |  |

| 注明； | 1.以上所有规格按材料分； 20# 45# 27SiMn |
| --- | --- |
|  | 2.钢管内孔精度可分；绗磨管. 滚压管。粗糙度0.2-0.4以内 |
|  | 3.钢管长度；0-8米。直线度每米在0.1mm-0.2mm以内 |
| 山东伟润工业制造有限公司 |  |

联系人：张经理     联系电话：0635--5089158  13963508895  传真：0635--5089968

网址： www.sdweirun.com   邮箱：zxb8895@163.com

地址： 山东聊城经济技术开发区黄河路30号